야광생태경계석(자연석경계석) 시방서

우수조달물품 지정번호		2015038
규격서	작성	에코로드 주식회사
	검토	조달품질원(15.3.25)

1. 야광생태경계석의 개요

1.1 적용범위

이 규격은 보차도 및 차도 또는 경계부에 사용하는 자연석경계석의 측면에 소형동물이 통과하기 쉽게 차도에서 보도쪽으로 경사진 생태통로를 제조하여 서식지로 이동이 원활하게 하고 이 생태통로에 초고휘도반사판을 입체적으로 부착하여 시인성을 높여 안전운전, 안전보행을 유도할 수 있는 야광생태경계석의 구조 및 재료, 성능 및 시험방법에 대하여 규정한다.

1.2 특징

① 차도에 진입한 소형동물들이 경사진 생태통로를 쉽게 통과하여 서식지로의 안전한 이동으로 로드킬을 예방하여 생태계 보전

② 우천시 생태통로의 배수기능으로 초고휘도반사판이 세척되어 쾌적한 환경제공

③ 생태통로의 보도측, 차도측에 입체적으로 부착된 초고휘도반사판은 야간, 특히 우천시 시인성이 좋아 보행자의 안전보행과 운전자의 안전운행 유도

④ 생태통로 내에 초고휘도반사판이 내장되어 반사판의 손상 방지 및 내구성 향상

⑤ 생태통로 내에 초고휘도판사판이 조화롭고 색채감있게 내장되어 도시미관을 아름답게 연출하고 심미적 가치효과 창출

야간초고휘도반사판효과	야간 우기시 재귀반사효과	개구리 생태통로 통과 장면

2. 제원(분류번호 30131503, 세부품명번호 3013150301, 세부품명 자연석경계석)

순번	식별번호	모델명	규 격	생태통로				초고휘도반사판 (c×d)
			폭×높이×길이	위치	총높이	a×b	모따기 (r)
1	22772712	ECO-S-D1	180Х200Х1000	직선양측야광	80	60×62	10	40×41
2	22772713	ECO-S-D2	200Х250Х1000
3	22772714	ECO-S-D3	200Х300Х1000
4	22772715	ECO-S-D4	250Х300Х1000
5	22800222	ECO-S-D5	180Х250Х1000
6	22800223	ECO-S-D6	200Х200Х1000
7	22800224	ECO-S-D7	250Х250Х1000
8	22772716	ECO-R-D1	180Х200Х1000	곡선양측야광
9	22772717	ECO-R-D2	200Х250Х1000
10	22772718	ECO-R-D3	200Х300Х1000
11	22772719	ECO-R-D4	250Х300Х1000
12	22800225	ECO-R-D5	180Х250Х1000
13	22800226	ECO-R-D6	200Х200Х1000
14	22800227	ECO-R-D7	250Х250Х1000
15	22802896	ECO-S-L1	180Х200Х1000	직선좌측야광
16	22802897	ECO-S-L2	200Х250Х1000
17	22802898	ECO-S-L3	200Х300Х1000
18	22802899	ECO-S-L4	250Х300Х1000
19	22802900	ECO-S-L5	180Х250Х1000
20	22802901	ECO-S-L6	200Х200Х1000
21	22802902	ECO-S-L7	250Х250Х1000
22	22802889	ECO-S-R1	180Х200Х1000	직선우측야광
23	22802890	ECO-S-R2	200Х250Х1000
24	22802891	ECO-S-R3	200Х300Х1000
25	22802892	ECO-S-R4	250Х300Х1000
26	22802893	ECO-S-R5	180Х250Х1000
27	22802894	ECO-S-R6	200Х200Х1000
28	22802895	ECO-S-R7	250Х250Х1000

규격추가 모델별 제원

(분류번호 30131503, 세부품명번호 3013150301, 세부품명 자연석경계석)

순번	식별번호	모델명	규 격	생태통로				초고휘도반사판 (c×d)
			폭×높이×길이	위치	총높이	a×b	모따기 (r)
29	23114352	ECO-S-D8	180Х200Х1000	직선양측야광	80	60x62	30	40x41
30	23114353	ECO-S-D9	200Х250Х1000
31	23114354	ECO-S-D10	200Х300Х1000
32	23114359	ECO-S-D11	250Х300Х1000
33	23133724	ECO-S-D12	150Х150Х1000	직선양측야광	50	40x42	10	32x33
34	23114355	ECO-R-D8	180Х200Х1000	곡선양측야광	80	60x62	30	40x41
35	23114356	ECO-R-D9	200Х250Х1000
36	23114357	ECO-R-D10	200Х300Х1000
37	23114358	ECO-R-D11	250Х300Х1000
38	23133725	ECO-R-D12	150Х150Х1000	곡선양측야광	50	40x42	10	32x33

3. 구성, 재료

3.1 주요 구성 재료

모델명	재 료	자재구성표
전모델	자연석, 플라스틱, 알루미늄 등	자연석경계석, 초고휘도 반사판, 알루미늄판, 접착제

모델별 도면

모델명	도 면
ECO-S-D 직선,양측,야광
ECO-R-D 곡선,양측,야광
ECO-S-L 직선,좌측,야광
ECO-S-R 직선,우측,야광
초고휘도반사시트(KS A 3507: 유형Ⅺ)		알루미늄판(KS D 6701 : 합금번호 1050 )

4. 형태

4.1 전체사진

모델명	형상	모델명	형상
ECO-S-D1 ECO-S-D2 ECO-S-D3 ECO-S-D4 ECO-S-D5 ECO-S-D6 ECO-S-D7 직선양측야광 모따기10r		ECO-S-L1 ECO-S-L2 ECO-S-L3 ECO-S-L4 ECO-S-L5 ECO-S-L6 ECO-S-L7 직선좌측야광 모따기10직
ECO-R-D1 ECO-R-D2 ECO-R-D3 ECO-R-D4 ECO-R-D5 ECO-R-D6 ECO-R-D7 곡선양측야광 모따기10r		ECO-S-R1 ECO-S-R2 ECO-S-R3 ECO-S-R4 ECO-S-R5 ECO-S-R6 ECO-S-R7 직선우측야광 모따기10r

추가규격 전체사진

ECO-S-D8 ECO-S-D9 ECO-S-D10 ECO-S-D11 직선양측야광 모따기30r		ECO-R-D8 ECO-R-D9 ECO-R-D10 ECO-R-D11 곡선양측야광 모따기30r
ECO-S-D12 직선양측야광 모따기10r		ECO-S-R12 곡선양측야광 모따기10r

4.2 제품구조

야광생태경계석은 직선 또는 곡선으로 된 자연석경계석의 한쪽 측면 또는 양쪽 측면을 차도측에서 보도측으로 경사지게 생태통로를 만든 후, 생태통로의 차도측과 보도측 입구에 초고휘도반사판을 부착한다.

4.3 마감 및 외관

① 자연석의 표면은 매끈하여야 한다.

② 자연석은 육안으로 식별할 수 있는 결정질로 구성되어 있으며, 석재 조직속의 이질 덩어리, 공동, 흰줄무늬 등 석재 결점이 없어야 한다.

③ 앞뒤 모서리선은 선형이 유지되도록 곧아야 한다.

④ 생태통로의 모서리, 깨짐 등이 없어야 한다

⑤ 초고휘도반사판이 생태통로 내면에 견고히 부착되어야 한다.

⑥ 초고휘도반사판은 초고휘도반사시트를 알루미늄판에 접착시킨 것이어야 하고, 생태통로 내면에 회색 실리콘으로 부착시켜야 한다.

⑦ 초고휘도반사판의 소재인 초고휘도반사시트는 표면 손상이 전혀 없는 것을 사용하여야 한다.

4.4 허용치수

① 경계석의 치수허용 오차는 w와 h는 ±2mm, ℓ은 ±3mm 이내이어야 한다.

② 생태통로의 시작위치 h는 도로에 묻히는 부분을 감안, 수요자의 요구에 따른다.

③ 생태통로 치수 a, b의 허용오차는 ±2mm이내이어야 한다.

④ 초고휘도반사판 치수 c, d의 허용오차는 ±2mm이내이어야 한다.

5. 제조 및 가공

5.1 제조

1) 생태통로 제조공정 (특허 제 10-0944406호 소형동물 보호용 도로 경계석)

자연석경계석 반입-재료검사-생태통로 규격 조정-생태통로 절삭기에 셋팅- 절삭기 가동-냉각수 공급-생태통로 V형 절삭 제조-생태통로 규격 검사

< 생태통로 V형 절삭 제조 >	< 생태통로 규격 검사 >

2) 초고휘도반사판 제조공정

초고휘도반사시트, 알루미늄판 반입-검사-알루미늄판 규격에 맞게 초고휘도반사시트 재단-알루미늄판에 합체-압착롤라 성형-규격 가로 절단 세로절단-초고휘도반사판 규격검사

< 알루미늄판(뒷면) >	< 고휘도반사판 규격검사(앞면) >

3) 생태통로에 초고휘도반사판 부착 공정

초고휘도반사판 검사-보도측 및 차도측 생태통로에 실리콘처리-보도측 및 차도측 생태통로에 초고휘도반사판 부착-실리콘 굳힘- 초고휘도반사판 부착상태 검사

< 생태통로 >	< 초고휘도반사판 부착 >

5.2 제조공정표

생태통로 제조공정		초고휘도반사판 제조공정		초고휘도반사판 부착 공정
⇓		⇓		⇓
자연석경계석반입		초고휘도반사시트, 알루미늄판 반입		초고휘도반사판 검사
⇓		⇓		⇓
재료검사		검사		보도측 및 차도측 생태통로에 실리콘처리
⇓		⇓		⇓
생태통로h높이조정		알루미늄판 규격에 맞게 초고휘도반사시트 재단		보도측 및 차도측 생태통로에 초고휘도반사판 부착
⇓		⇓		⇓
경계석V절삭기투입		알루미늄판에 합체		실리콘 굳힘
⇓		⇓		⇓
생태통로절삭기셋팅		압착롤라 성형		초고휘도반사판 부착상태 검사
⇓		⇓		⇓
절삭기가동		규격 가로 절단 세로절단		출하
⇓		⇓
냉각수 공급		초고휘도반사판 규격검사
⇓
생태통로V절삭제조
⇓
생태통로규격검사

6. 기능 및 성능

6.1 기능

1) 특허 제 10-0944406호 소형동물 보호용 도로 경계석

① 경계석 한쪽 또는 양쪽에 생태통로를 경사지게 제조하여, 차도에 진입한 소형동물  들이 생태통로를 통해 보도측으로 쉽게 통과하여, 주변의 서식지로 이동하게 함으로써 로드킬 방지 및 생태계 보호

② 차도에서 보도쪽으로 경사진 생태통로에 초고휘도반사판을 입체적으로 부착하여   재귀반사 성능으로 인한 시인성 향상으로 운전자의 안전운전과 보행자의 안전보행을 유도

③ 우기시 빗물이 보도측에서 차도쪽으로 경사진 생태통로로 배수시켜 반사판을 세척  하여 재귀반사율 높여 안전 운전을 유도하는 성능으로 사고를 예방하고 쾌적한    보행 환경을 제공함으로 유지 관리비가 절감되고 안전사고 예방

④ 경사진 생태통로 내 초고휘도반사판이 보호되어 손상방지로 내구성 향상과 유지관  리비가 절감

6.2 품질기준 및 시험방법

6.2.1 야광생태경계석 제품의 전 모델은 아래의 품질기준표에 적합하여야 한다.

시험항목					단위	품질기준		시험방법
제품치수		경계석		w, h	㎜	허용오차 ±2mm이내
				ℓ	㎜	허용오차 ±3mm이내
		생태통로 a, b			㎜	허용오차 ±2mm이내
		초고휘도반사판 (알루미늄판)			㎜	허용오차 ±2mm이내
압축강도(습윤상태)					MPa(=N/㎟)	80.0 이상		KS F 2519
흡수율					%	3.0 미만		KS F 2518
비중					g/㎤	2.5 이상
초고휘도 반사지 시트	구분					백색	황색	KS A 3507
	반사성능		관측각 : 0.2° 입사각 : -4°		cdㆍlx-1ㆍm-2	580 이상	435 이상
			관측각 : 0.2° 입사각 : 30°			220 이상	165 이상
			관측각 : 0.5° 입사각 : -4°			420 이상	315 이상
			관측각 : 0.5° 입사각 : 30°			150 이상	110 이상
			관측각 : 1° 입사각 : -4°			120 이상	90 이상
			관측각 : 1° 입사각 : 30°			45 이상	34 이상
	색도 좌표의 범위		x좌표			1 : 0.303 2 : 0.368 3 : 0.340 4 : 0.274	1 : 0.498 2 : 0.557 3 : 0.479 4 : 0.438
			y좌표			1 : 0.300 2 : 0.366 3 : 0.393 4 : 0.329	1 : 0.412 2 : 0.442 3 : 0.520 4 : 0.472
	휘도율				%	27이상	15~45
알루미늄 시트	알루미늄 (Al)				%	99.50이상		KS D 1851
	규소 (Si)					0.25이하
	철 (Fe)					0.40이하
	구리 (Cu)					0.05이하
	망간 (Mn)					0.05이하
	마그네슘 (Mg)					0.05이하
	크롬 (Cr)					-
	아연 (Zn)					0.05이하
	티탄 (Ti)					0.03이하

5. 7.모델별 배열도 및 시공방법

7.1 ECO-S-D 직선/양측/야광

직선/양측/야광 배열도

시공방법

-양측 끝단과 높이를 일치시킨다 기존 경계석과 같이 시공한다

흙 되메우기시  생태통로의 이물질(흙)등을 제게 해야 함.

용도 : 사고다발지역, 급커브, 교차로, 교통섬, 학교, 도시, 농어촌, 아파트, 소형동물출몰         예상지역(서식지.강.산.하천.저수지.논) 등

7.2  ECO-R-D 곡선/양측/야광

곡선/양측/야광 배열도

시공방법

-양측 끝단과 높이를 일치시킨다 기존 경계석과 같이 시공한다

흙 되메우기시  생태통로의 이물질(흙)등을 제게 해야 함.

용도 : 중앙분리대, 회전로터리, 교차로, 교통섬, 곡선부, 사고다발지역 소형동물

출몰예상 지역(서식지.강.산.하천.저수지.논)등.

7.3 ECO-S-L 직선/좌측/야광, ECO-S-R 직선/우측/야광

좌측/야광(L)    우측/야광(R)

좌측/야광(L)과 우측/야광 배열도

시공방법

-좌측/야광(L)과 우측/야광(R) 끝단을 대칭되게 배열하고 높이를 일치시킨다

기존 경계석과 같이 시공한다

흙 되메우기시  생태통로의 이물질(흙)등을 제게 해야 함.

용도 : 사고다발지역 전, 후, 소형동물출몰예상지역(서식지.강.산.개천.저수지.논)등.

9. 하자보증

① 품질의 보증기간은 납품 후 1년간으로 한다.

② 보증기간 내에 있더라도 사용자의 설계 및 시공에 따른 문제로 발생되는 제반사고 및 사용자의 부주의로 인한 파손이나, 천재지변으로 인한 재해 등에 대해서는 사용자의 부담으로 한다.

③ 그 외의 기타 사항은 관행에 준한다.

10. 포장 및 표시

10.1포장

수요자의 요청에 따른다.

10.2 표시

포장지 또는 납품서에는 다음 사항을 표시해야 한다.

가. 야광생태경계석의 종류 또는 치수

나. 제조업체명

다. 제조년월일

라. 경계석 제조업체명 및 원석산지

9. 적용자료

다음의 자료는 이 규격의 적용을 위해 필수적이다. 발행연도가 표기된 자료는 인용된 판만을 적용하고, 발행연도가 표기되지 않은 자료는 최신판을 적용한다.

1) 특허 제 10-0944406 호 소형동물 보호용 도로 경계석 (특허청)

2) 성능인증 제 24-170 호 야광생태통로경계석 규격 (중소기업청)

3) KS F 2518 석재의 흡수율 및 비중시험 방법

4) KS F 2519 석재의 압축 강도 시험 방법

5) KS A 3507 산업 및 교통안전용 재귀 반사 시트

6) KS D 1851 알루미늄 및 알루미늄 합금 분석 방법 통칙